 

**隔热复合高耐磨砖S-1 隔热复合高耐磨砖S-2**

**198\*200\*89.5/81.6 198\*200\*89.5/66**

 

**隔热复合高耐磨砖S-3 隔热复合高耐磨砖S-4**

**198\*200\*80/72 198\*200\*73/56**



**含锆纤维毯LL一1、厚度30**

**隔热复合高耐磨砖技术指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **品名** | **隔热复合高耐磨砖** | |
| **牌 号** | **GF-NM** | |
|  | **耐磨部分** | **隔热部分** |
| **SiO2 +SiC (%)** | **≥30** | **--** |
| **显 气 孔 率 (%)** | **≤20** | **≥35** |
| **体 积 密 度 (g/cm3)** | **≥2.4** | **≤0.6** |
| **常温耐压强度 (Mpa)** | **≥60** | **≥15** |
| **重烧线变化1100℃\*3h(%)** | **-0.2~0.2** | **--** |
| **热振稳定性1100℃-水冷(次)** | **≥15** | **≥5** |
| **导热系数350℃（W/MK）** | **--** | **≤0.45** |